DRK109CQ气动智能耐破度试验仪是国际通用型缪纶（Mullen）式仪器是纸和纸板强度性能检测的基本仪器。

## 产品细节

产品特点：

1.触屏控制技术，开放式结构，自动化程度高，操作简单方便、安全可靠；

2.该纸张破裂强度试验仪，自主研发软件，耐破仪自动测量、智能演算功能、统计、打印测试结果，具有独有的压差参数（可保证试验的准确度）;

3.并具有数据保存功能，超大数据储存（可保存500组，每组20试样，共万组数据，可供以后查询）；

4.高速微型打印机，打印高速，使用方便，故障低；

5.试样自动加持、省时省力、减少人为错误；

6.机电一体化现代设计理念，液压系统（油缸采用铜钢配合4层密封，确保到6000kpa而不漏油），功能强大，结构紧凑，外观美观大方，维修方便。

产品应用：

用于测定各种纸板及单层和多层瓦楞纸板，也可用于丝绸、棉布等非纸质材料的耐破强度的测试。

技术标准：

ISO2759                《纸板耐破度的测定》，

QB/T1057               《纸与纸板耐破度仪》，

GB1539                 《纸板耐破度测定法》，

GB/T 6545              《瓦楞纸板耐破强度的测定法》，

GB/T 454               《纸张耐破强度的测定法》。

产品参数：

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 250～6000kpa |
| 上、下夹盘间的夹持力 | >690 kpa |
| 气源接口 | Ф8mm聚氨酯管 |
| 气源压力 | 0.7MPa （气源自备,可选购） |
| 加压送油速度 | 170±15ml/ min |
| 胶膜阻力 | 凸起高度10mm时，170-220 Kpa， 凸起高度18mm时, 250-350 kpa |
| 整机精度 | 1级 (分辨力：0.1 kpa) |
| 示值准确度 | ±0.5%F.S |
| 液压系统密封性 | 在测量上限值,1分钟压降<10%Pmax |
| 试样夹环尺寸 | 上下夹环孔径φ31.5±0.05mm |
| 外形尺寸 | (mm) ：530×410×420 |
| 电机功率 | 90W |
| 电源 | AC220V±5% 50Hz |
| 质量 | 75kg |

产品配置：

主机一台，专用扳手2把，专用硅油一瓶，3片胶膜，电源线一根，打印纸四卷, 合格证，说明书一份。

注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。