DRK107纸板厚度测定仪是瓦楞纸板测定的专用仪器。

## 产品细节

产品特点

手动型，测量表头有数显式/指针式可选和百分表/千分表可选，结构小巧轻便。

产品应用

该设备适用于平张式样的厚度测定，可广泛适用于瓦楞纸板的厚度测定。

技术标准

符合

ISO534纸和纸板单层厚度的测定，以及纸板紧度的计算方法：

ISO438纸层积厚度和紧度的测定；

GB/T451.3纸和纸板厚度测定方法；

GB/T1983松软纸厚度的测定法。

产品参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0-25mm |
| 接触面积 | 10±0.2㎝² |
| 测量压力 | 20±0.5kPa |
| 度盘分度值 | 0.01mm |
| 测量重复性 | ±2.5μm 或±0.5% |
| 尺寸 | 240×160×120(㎜) |
| 重量 | 约4.5㎏ |

产品配置

主机一台，说明书一份。

注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。